Форма описания эксперимента

# Часть 1. Заполняется до начала эксперимента
## Цели и задачи
### Основная цель
Похимичить. Попробовать древесный уголёк — может ли он выдать 10Вт/л?
### Запасные цели
### Алгоритм работы
(по факту)
Поместили уголёк. Сначала поработали на низкой температуре. Потом поднимали т-ру, пока не получили 10Вт/л. Удерживали 10Вт/л, манипулируя в основном т-рой и нагрузкой. 45 минут удерживали 10Вт/л, потом стало поздно и погасили элемент, чтобы при следующем запуске посмотреть, стартует ли он и как ухудшатся его параметры.

## Печка
Материал нагревателя
Толщина
Длина с завернутыми концами
Длина без завёрнутых концов
Новый?
Сопротивление
Намотан по спирали или зигзагом?
Материал муфеля
Новый муфель?
Высота муфеля над стаканом
Вмазан в муфель?
Зазор между муфелем и стаканом радиальный по верху

## Уголёк
Источник	древесный, зелёная сосновая ветка, предположительно изготовлен 11.06.11
Т-ра обжига	1000
Высота	31
Диаметр или длина, мм	16
Ширина, мм
Насечки	нет, но есть кора.
Масса, г
Вид крепления
Диаметр крепления
Глубина крепления
Диам. Обточки
Длина обточки
Высота до обточки от углолька
Сопротивление уголька по диаметру в середине высоты
Сопротивление от одной точки в середине высоты до крепления
Сопротивление от трёх точек до крепления
Плотность кажущаяся
Объём пор
Макс. масса впитываемого эл-та

## Стакан
Материал	80***
Вн.диам.	28
Высота	74
Новый?
Освобождён от эл-та после прошлого раза?
Способ отвода эл-ва
Сопротивление отвода	3-5сОм в работе
Площадь пов-сти	71
Объём	45

## Крышка стакана
Толщина
Есть ли реборда
Материал
Разборная, если да, сколько частей?
Отверстие под уголёк
Отверстие изолировано?
Другие отверстия
Крепится ли к стакану?

## Доп катод
Материал	сталь эл-техн
Размеры погруженной части
Площадь погруженной части с рабочей стороны
Новый?	нет
Освобождён от эл-та после прошлого раза?	нет
Зачищен?	нет
Способ отвода эл-ва	в шпильках стакана просверлены отв-я М3 по образующей
Сопротивление отвода	не мерял, но должно быть около 3-4сОм
Глубина погружения от верха стенки	0

## Термопара
Место присоединения	в дне стаканчика радиальное отверстие

## Распылитель
Трубка подачи	от холодильника (внтур.резьба М5х1)
Теплоизоляция трубки подачи	немного обмотана ватой
Соединение трубки подачи с корпусом	просверленная шпилька М5
Вид корпуса
Диаметр корпуса
Высота корпуса
Смещение крепления от оси
Кол-во работающих отверстий при работе в воде расход 4см^3.
Размер пузырьков (сделать фото)	размер ячейки пены поверху — около 5мм
То же, пульсирующая подача 70/40, 2см^3
Размер пузырьков (сделать фото)

## Электролит

Вещество эл-та
Газосодержание условное
Уровень до верха стакана
Общая масса расчетная

## Часть 2. Отчёт
### Образец замера
Время	Время от нач	длительность	Уровень элта от крышки	Т	a,единиц	I,мА	U,мВ	P,мВт	Пульсация подачи	Спираль откл?
	20200	много		556	1,57	590	619	372	нет	нет кз

### Замеры
Уоц макс
Длительность периода с положительным Уоц
Т-ра первого перехода ЭДС через 0
Iкз макс
Мощнь макс

### Другие результаты
Выработка	0,67Вт*ч
Кривая UI
Удельная мощность на мл. эл-та
Удельная мощность на мл стакана	~10 в течение 45 мин / ~8.8 в течение 70 мин
Удельная мощн.на ед. внешнего объёма
Уровень эл-та в конце опыта	до крышки
Количество работающих дырок в начале опыта	не изучил
Количество работающих дырок в конце опыта	не изучил

### Анализ сопротивления по цепи
При отключенной спирали и подключенной оптимальной нагрузке
Ток,А
Напряжение, мВ
Напряжение на втором выводе уголька (если есть) относительного первого вывода
Напряжение между держателем и клеммой уголька.
Напряжение между клеммой уголька и точкой замера напряжения на угольке
Напряжения на других выводах стакана, относительно напряжения на выводе стакана.
Напряжение на клемме стакана, относительно напряжения на выводе стакна.

Также надо заполнить сводную таблицу.

Мощность на единицу площади металла = 4.9
На единицу площади угля = 19.8
### Анализ внутреннего сопротивления
ХЗ, как.Нужен более мощный источник тока, чем аккумулятор.
## Выводы
Цель достигнута? да
Какие ошибки и недоделки? не измерил состояние распылителя, правда, это было бы объективно трудно
Какие объективные проблемы?