Форма описания эксперимента

# Часть 1. Заполняется до начала эксперимента
## Цели и задачи
### Основная цель
Улучшить работу благодаря использованию лесенки, получить мощность не ниже 350мВт.
### Запасные цели
Изучить работу лесенки в диапазоне 530-600С.
### Алгоритм работы
Проверить, рботает ли лесенка как лесенка.

## Печка
Материал нагревателя	фехраль
Толщина	1см
Длина с завернутыми концами
Длина без завёрнутых концов
Новый?	нет
Сопротивление	?
Намотан по спирали или зигзагом?
Материал муфеля	шамот, много вытекло эл-та
Новый муфель?	нет
Высота муфеля над стаканом
Вмазан в муфель?	да
Зазор между муфелем и стаканом радиальный по верху	залит эл-том

## Уголёк
Источник	инвертика СПб
Т-ра обжига
Высота	60
Диаметр или длина, мм	ф8
Ширина, мм	площадь=15см^2 – 23мВт/см^2=350мВт — при 530 должно быть.
Насечки	есть, на ток.станке от руки (см фото)
Масса, г
Вид крепления	M4 наверху поперёк
Диаметр крепления
Глубина крепления
Диам. Обточки	нет
Длина обточки	нет
Высота до обточки от углолька	нет
Сопротивление уголька по диаметру в середине высоты	N/A
Сопротивление от одной точки в середине высоты до крепления
Сопротивление от трёх точек до крепления	от низа до крепления около 20сОм
Плотность кажущаяся
Объём пор
Макс. масса впитываемого эл-та

## Стакан
Материал	ст10 или эл-тех
Вн.диам.	28
Высота	74
Новый?	нет
Освобождён от эл-та после прошлого раза?	нет
Способ отвода эл-ва	шпильки М3, лесенки
Сопротивление отвода	мало

## Крышка стакана
Толщина	нет
Есть ли реборда
Материал
Разборная, если да, сколько частей?
Отверстие под уголёк
Отверстие изолировано?
Другие отверстия
Крепится ли к стакану?

## Доп катод
Материал	пиво жигул. 1л.
Размеры погруженной части	лесенка в кожухе (см. фото)
Площадь погруженной части с рабочей стороны
Новый?	да
Освобождён от эл-та после прошлого раза?
Зачищен?	нет
Способ отвода эл-ва	через длинный кончик
Сопротивление отвода	не мерял
Глубина погружения от верха стенки	около 5мм

## Термопара
Место присоединения

## Распылитель
Трубка подачи
Теплоизоляция трубки подачи
Соединение трубки подачи с корпусом
Вид корпуса
Диаметр корпуса
Высота корпуса
Смещение крепления от оси
Кол-во работающих отверстий при работе в воде расход 4см^3.
Размер пузырьков (сделать фото)
То же, пульсирующая подача 70/40, 2см^3
Размер пузырьков (сделать фото)

## Электролит

Вещество эл-та
Газосодержание условное
Уровень до верха стакана
Общая масса расчетная

## Часть 2. Отчёт
### Образец замера
Время	Время от нач	длительность	Уровень элта от крышки	Т	a,единиц	I,мА	U,мВ	P,мВт	Пульсация подачи	Спираль откл?

### Замеры
Уоц макс
Длительность периода с положительным Уоц
Т-ра первого перехода ЭДС через 0
Iкз макс
Мощнь макс

### Другие результаты
Выработка
Кривая UI
Удельная мощность на мл. эл-та
Удельная мощность на мл стакана
Удельная мощн.на ед. внешнего объёма
Уровень эл-та в конце опыта
Количество работающих дырок в начале опыта
Количество работающих дырок в конце опыта

при 418С остывющий эл-т ещё жидкий. При 385 т-ра стояла на месте.
### Анализ сопротивления по цепи
При отключенной спирали и подключенной оптимальной нагрузке
Ток,А
Напряжение, мВ
Напряжение на втором выводе уголька (если есть) относительного первого вывода
Напряжение между держателем и клеммой уголька.
Напряжение между клеммой уголька и точкой замера напряжения на угольке
Напряжения на других выводах стакана, относительно напряжения на выводе стакана.
Напряжение на клемме стакана, относительно напряжения на выводе стакна.

Также надо заполнить сводную таблицу.
### Анализ внутреннего сопротивления
ХЗ, как.Нужен более мощный источник тока, чем аккумулятор.
## Выводы
Цель достигнута? Выяснено, что не получается хорошего результата. Видимо,мало пользы от лесенки.
Какие ошибки и недоделки?
Какие объективные проблемы? Сложно понять, работает ли лесенка.